附件1             橡胶护舷图纸

D=1000

E=840

H=500

F=50

A=150

B=950

螺栓：M42*150

2#/3#装船机用GD型护舷

B=300

H=300

h=40

A=150

B=600

螺栓M30

2#/3#装船机用D型护舷

附件2             产品质量技术指标

| 类别 | 序号 | 项目 | 测试标准 | 测试条件 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品化学成份 | 1 | 密度 | ISO 2781 | 初始 | ≤1.2g/cc | 待交货的产品检测指标 |
|  | 2 | 含胶率% | ASTM D6370 | 初始 | ≥45% |  |
|  | 3 | 炭黑% | ASTM D6370 | 初始 | ≥25% |  |
|  | 4 | 灰分% | ASTM D297 | 初始 | ≤5% |  |
|  | 5 | 碳酸钙 | ASTM D297 | 初始 | 不含 | ≤1%为不含，≥1%为含 |
| 产品力学性能等 | 1 | 拉伸强度 | DIN53504；ASTM D412 Die C；GB/T528-1998, Ⅰ型试样 | 初始 | 最小16.0MPa | 买方有权随机抽查1-2套产品进行力学检测 |
|  |  |  | GB/T3512-2001(热老化) | 70℃ 老化96h | 最小12.8MPa |  |
|  | 2 | 扯断伸长率 | DIN53504；ASTM D412 Die C；GB/T528-1998, Ⅰ型试样 GB/T3512-2001(热老化) | 初始 | 最小350% |  |
|  |  |  |  | 70℃ 老化96h | 最小280% |  |
|  | 3 | 硬度 | DIN53505；ASTM D2240；GB/T531-1999 | 初始 | 最大78°绍尔A |  |
|  |  |  |  | 70℃ 老化96h | 最大初始+8°绍尔A |  |
|  | 4 | 压缩变形 | ASTM D 395 Method B;AS 1683.13 Method B; GB/T7759-1996 A型试样 | 70℃ 22h | 最大30% |  |
|  | 5 | 耐磨性 | ASTM D5936-04 | 初始 | 180毫米³（最大） |  |
|  |  |  | BS903 A9,Method B | 3000转 | 1.5cc（最大） |  |
|  | 6 | 粘合 | ASTM D429, Method B; | 橡胶与金属 | 12N/mm （最小） |  |